一、学习要求、重点和难点
1、学习要求

1）了解定量分析的一般过程、步骤。

2）掌握湿法分解中溶解无机试样的常用酸、碱的种类和性质。

3）了解熔融法和烧结法原理和方法。
4）了解不同形态试样采集和制备的一般步骤和方法。

2、本章重点内容
1）定量分析中的一般过程。

2）试样湿法分解的常用溶剂和作用原理

二、基本术语和概念

1、定量分析一般步骤:

1）、试样的采集与制备
2）、称样与试样分解

3）、干扰组分的掩蔽与分离

4）、定量测定

5）、分析结果的计算和评价

2、试样最低取样量
固体试样经破碎、缩分后，保留的量
[image: image1.wmf]a

Kd

Q

=


Q：采取试样的最低质量(Kg)；d:  为试样中最大颗粒直径(mm)；K：表征物料特征的缩分系数，实验测得为0.1～1之间； a：实验因素，在1.8～2.5之间。 

3、试样湿法分解的原则
由弱到强、由稀到浓、由冷到热。
4、试样湿法分解常用溶剂
1）水：凡能溶于水的样品，尽量用水溶。
2）盐酸：主要利用酸中H+的分解，及Cl-的还原和与金属离子的络合作用。

3）硝酸：强酸，利用强酸H+和强氧化剂NO3-共同作用对试样分解
    除铂、金和某些稀有金属外，浓硝酸能分解几乎所有的金属试样。

    铁、铝、铬等在硝酸中因生成氧化膜而钝化；锑、锡、钨则生成不溶性的酸，故这些金属不宜用硝酸溶解。 

    浓硝酸和浓盐酸按1:3(体积比)混合的王水，或3:1混合的逆王水等，可用来氧化硫和分解黄铁矿、铜合金等。

4） 硫酸：除碱土金属和铅外，硫酸几乎可以溶解其它各种金属。硫酸具有沸点高、强的脱水和氧化能力的特点。分解试样较快。
5） 高氯酸：除K+、NH4+等少数离子的高氯酸盐外，一般的高氯酸盐都易溶于水。
    浓热的HClO4具有强的脱水能力和氧化能力。常用于不锈钢、硫化物的分解和破坏有机物。由于其沸点高，加热蒸发至冒烟时也可驱除低沸点酸。

注意：在分解含有机物质或还原性物质时，应先用硝酸加热破坏，然后再用HClO4分解，或直接使用高氯酸和硝酸的混合酸分解，以免发生爆炸。一般来说使用高氯酸时必须有硝酸存在，才较安全。

6）氢氟酸：常与硫酸或高氯酸等混合使用，分解硅铁、硅酸盐及含钨、铌、钛等试样。这时Si以SiF4形式除去，用H2SO4或HClO4是为除去过量的HF。

     用HF分解试样时，需用铂坩埚或聚四氟乙烯器皿，在通风柜中进行，并防止HF触及皮肤以免灼伤。

7）氢氧化钠溶液（20-30%）：可用来分解铝、铝合金及某些酸性氧化物(如Al2O3)等。分解应在银或聚四氟乙烯器皿中进行。

� EMBED Equation.3  ���








[image: image2.wmf]a

Kd

Q

=

_1246643453.unknown

